2024年云南省絮用纤维制品产品质量监督抽查实施细则

本细则适用云南省纤维检验局组织的絮用纤维制品产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、判定规则、异议处理、附则等。

1抽样方法

抽样型号或规格：根据产品的销售单元（件、条）抽取相同款式（货号或款号）和相同颜色的同一批次的产品。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品和使用者的待使用产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽样数量

| 产品 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 絮用纤维制品 | 被类 | 2件/条 | 1件/条 | 1件/条 |
|  | 褥类 | 2件/条 | 1件/条 | 1件/条 |
|  | 棉胎 | 2件/条 | 1件/条 | 1件/条 |

注：如样品过小，根据检验需要，可适当增加抽样数量。

2检验依据

表2 絮用纤维制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法标准 | 判定依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填充物纤维含量 | FZ/T 01057.2～4 GB/T 2910（所有部分） FZ/T 01026 FZ/T 01095 | GB/T 29862-2013 | 有填充物的做此项 |
| 2 | 填充原料要求 | GB18383 | GB18383-2007 | 有填充物的做此项 |
| 3 | 梳棉颜色级 | GB 1103.1 | GB/T 35932-2018 | 纯棉梳棉胎做此项 |
| 4 | 含杂率 | GB18383 | GB/T 35932-2018 |  |
| 5 | 短纤维含量 | GB/T 6498 | GB/T 35932-2018 |  |
| 6 | 马克隆值分档 | GB18383 | GB/T 35932-2018 |  |
| 7 | 棉胎级别综合判定 | GB/T 35932 | GB/T 35932-2018 |  |
| 8 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 | GB 18401-2010 | 带面料的做此项 仅考核面料 |
| 9 | PH值 | GB/T 7573 | GB 18401-2010 |  |
| 10 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 | GB 18401-2010 |  |
| 11 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 | GB 18401-2010 |  |
| 12 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 | GB 18401-2010 |  |
| 13 | 面料纤维含量 | FZ/T 01057.2～4 GB/T 2910（所有部分） FZ/T 01026 FZ/T 01095 | GB/T 29862-2013 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB18383-2007      絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401-2010      国家纺织产品基本安全技术规范

GB 35932-2018      梳棉胎

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经抽样检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品质量不合格。

如所抽检样品为纯棉梳棉胎，检验出的综合判定级别低于明示梳棉胎级别，则判定为被抽查产品质量不合格，检验出的综合判定级别高于明示梳棉胎级别，则按实际级别出，判定为合格。

4 异议处理

4.1 被抽样单位对抽样过程、样品真实性等有异议的，收到异议处理申请的云南省纤维检验局组织异议处理，并将处理结论书面告知申请人。

4.2 复检

4.2.1 被抽样单位对检验结论有异议的，应当自收到检验结论书面告知之日起十五日内向云南省纤维检验局提出书面异议处理申请，并提交相关材料。

4.2.2 复检样品为备用样品。

4.2.3被抽样单位对检验结论有异议，提出书面复检申请并阐明理由的，收到异议处理申请的云南省纤维检验局组织研究。对需要复检并具备检验条件的，组织复检。

4.2.4申请人应当自收到云南省纤维检验局复检通知之日起七日内办理复检手续。逾期未办理的，视为放弃复检。

4.2.5云南省纤维检验局自申请人办理复检手续之日起十日内确定具备相应资质的检验机构进行复检。

4.2.6被抽样单位隐匿、转移、变卖、损毁备用样品的，应当终止复检，并以初检结论为最终结论。

4.2.7 复检机构应当在规定时间内按照监督抽查实施细则所规定的检验方法、判定规则等对与异议相关的检验项目进行复检，并将复检结论及时报送云南省纤维检验局，由云南省纤维检验局书面告知复检申请人。复检结论为最终结论。

4.2.8 复检费用由申请人向复检机构先行支付。复检结论与初检结论一致的，复检费用由申请人承担；与初检结论不一致的，复检费用由云南省纤维检验局承担。

5 附则

5.1 本细则经云南省纤维检验局批准生效，仅用于云南省纤维检验局组织开展的2024年云南省絮用纤维制品产品质量监督抽查工作。

5.2 本细则由云南省纤维检验局起草并负责解释。